## Slide 1
«Опыт применения волоконных лазеров для сварки элементов из нержавеющей стали центральной сборки дивертора ИТЭР»
Лапин Александр
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 2
Conductors and Poloidal Magnetic
Field Coils
Conductors for Toroidal Magnetic
Field Coil
Switching Networks, Discharge Circuits,
DC Distribution and Instrumentation
Dome for Divertor Cassette
PFC Tests
First Wall & Shielding Blanket
Upper Ports Assemblies
Blanket Module Connections
Diagnostics, H&CD Systems
ИТЭР – это уникальный международный проект, направленный на строительство усилиями семи его участников первого международного экспериментального термоядерного реактора, крупнейшего в мире ТОКАМАКа.
Целью Проекта является демонстрация технологической возможности использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 3: Участие НИИЭФА им. Д.В. Ефремова в проекте ИТЭР
3. Проведение тепловых испытаний 100% элементов дивертора
Этапы работы
2007-2016 - подтверждение квалификации
и подготовка к производству
2016-2022 - изготовление и поставка
Первая стенка
Центральная сборка дивертора
2. Изготовление 40% панелей первой стенки реактора
(8000 элементов)
1. Изготовление 60 центральных сборок дивертора (100%)
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 4
Способы сварки применяемые для изготовления дивертора
TIG сварка
Орбитальная сварка
Лазерная сварка
HIP соединение
Сварка взрывом
Следующие способы сварки будут использоваться для сварки Центральной Сборки Дивертора: лазерная сварка, орбитальная сварка, TIG сварка, HIP соединение и сварка взрывом.
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года
Notes: S.Grigoriev
4

## Slide 5: Материалы используемые для изделий ИТЭР
Химический состав стали
316L(N) IG
Element | Alloying elements and impurities content, wt. %. | 
 | min | max
C |  | 0.030
Mn | 1.6 | 2.0
Si |  | 0.50
P |  | 0.025
S |  | 0.01
Cr | 17.0 | 18.0
Ni | 12.0 | 12.5
Mo | 2.30 | 2.70
N | 0.060 | 0.080
B |  | 0.0020 (or 0.001)*
Cu |  | 0.3
Co |  | 0.05
Nb |  | 0.01
Ti |  | 0.1
Ta |  | 0.01
Химический состав стали
XM19/Nitronic 50
Elements | Content in wt.% |  |  | 
 | Min. |  | Max. | 
Fe | balance |  | balance | 
C |  |  | 0.06 | 
Mn | 4.0 |  | 6.0 | 
Si |  |  | 0.75 | 
Cr | 20.5 |  | 23.5 | 
Ni | 11.5 |  | 13.5 | 
P |  |  | 0.040 | 
S |  |  | 0.030 | 
Mo | 1.5 |  | 3.0 | 
N | 0.20 |  | 0.40 | 
V | 0.10 |  | 0.30 | 
Nb* | 0.10 |  | 0.30 | 
Additional ITER specific requirements: |  |  |  | 
Co |  |  |  | 0.05
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года
Notes: 5

## Slide 6
Сварные швы выполненные лазерной сваркой должны иметь 100% глубину провара.
В сварных швах не должно быть непроходных дефектов в виде: непроваров, трещин, пор и шлаковых включений.
С внутренней стороны соединений не должно быть капель и брызг металла.
Требования к сварным соединениям
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 7: Виды и объем контроля сварных соединений
Визуальный контроль 100% в соответствии с требованиями EN ISO 970
Цветная дефектоскопия100% в соответствии с EN ISO 571-1
Радиографический контроль 100% в соответствии с требованиями EN ISO 435
Разрушающий:
Механические испытания в соответствии с требованиями EN ISO 895
Поперечный изгиб в соответствии с требованиями EN ISO 910
Металлографические исследования в соответствии с EN ISO 1321
Неразрушающий:
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 8
Участок лазерной сварки
Для выполнения лазерной сварки центральной сборки дивертора было приобретено и запущено в работу оборудование: лазерная ячейка Flex Lase оснащенная роботом Motoman HP50, Иттербиевый волоконный лазер ЛС-15 мощностью до 15 кВт со сварочной лазерной головкой Precitec YW50 ZK и двухосевой позиционер MOTOMAN МТ1-500.
Motoman HP50N
Precitec YW50
Turn table
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года
Notes: S.Grigoriev
8

## Slide 9
Устройства для защиты лицевой стороны прямолинейных и криволинейных лазерных сварных швов
Устройство для защиты лицевой стороны кольцевых и криволинейных лазерных сварных швов и пример выполнения криволинейных швов при отработке их высококачественной защиты.
Устройство для защиты лицевой стороны прямолинейных швов и пример сварного шва, сваренного с высококачественной защитой лицевой стороны шва
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 10
Лазерная сварка с использованием в качестве защиты флюса марки ESAB
Ранее мы использовали защитный флюс для снижения количества брызг в коробчатых структурах
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 11
Причина отказа от флюса
В связи с трудностью удаления шлака после сварки, некачественным формирования шва
выявлением многочисленных подрезов и брызг, было решено отказаться от применения флюса внутри коробчатых структур и продолжить поиски альтернативных способов защиты.
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 12
Поиски альтернативных способов защиты корневой части шва при лазерной сварке коробчатых структур
Измельчённый до дисперсности от 100 до 150 мкм флюс
Флюс имеет не достаточно высокую температуру стеклования и при попадании излучения на него может прижигаться к стали достаточно прочно и простым смывание водой удалить этот слой не представляется возможным.
Пылевидный кварц с частицами 50 мкм
При сварке коробчатых образцов возникает проблема защиты поверхности корневой части шва, находящейся под проплавом противоположного шва.
Суспензии
На данный момент, мы максимально снизили брызгообразование при лазерной сварке, путем оптимизации режимов и применения специальных способов защиты.
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 13
Результат подбора режимов сварки для нержавеющей стали 316L толщиной 6мм
Для получения оптимальных режимов сварки более 100 различных параметров было отработанно и проанализировано.
Все сварные швы выполненные на оптимизированных режимах соответствуют стандарту EN ISO 13919-1 level B
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года
Notes: 13

## Slide 14
Результат подбора режимов сварки для нержавеющей стали 316L толщиной 12мм
Для получения оптимальных режимов сварки более 80 различных параметров было отработанно и проанализировано.
Все сварные швы выполненные на оптимизированных режимах соответствуют стандарту EN ISO 13919-1 level B
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года
Notes: 14

## Slide 15
Для лазерной сварки мы используем высококачественный газ аргон
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года
Notes: S.Grigoriev
15

## Slide 16
Все сварщики-операторы прошли курс обучения в специализированном центре.
Сертификация операторов робота MOTOMAN
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 17: Аттестация организацией Bureau Veritas (France)
В связи с корректировкой режимов сварки и разработкой новых технологий в 2014 году была запланирована повторная аттестация технологий и сварщиков-операторов.
Мы планируем закончить аттестацию и получить аттестационные документы в сентябре 2014 года.
Первая аттестация была успешно проведена в 2010 году
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года

## Slide 18
Заключение
Лазерные технологии сварки для нержавеющих сталей 316L и ХМ-19 для толщин 6мм и 12мм разработаны и аттестованы.
Успешно выполняется сварка замкнутых лазерных швов нержавеющих сталей 316L и ХМ-19, для толщин 6мм и 12мм разработаны и аттестованы.
Успешно разрабатывается лазерная сварка нержавеющих сталей 316L толщиной 14мм
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года
Notes: S.Grigoriev
18

## Slide 19
Спасибо за внимание!
ОАО «НИИЭФА»
«Внедрение передовых лазерных технологий и оборудования в промышленность»
Специализированный семинар в рамках 16-ой международной конференции «Оптика лазеров» и 7 –го международного конгресса по мощным волоконным лазерам
02 июля 2014 года
Notes: S.Grigoriev
19